附件2

2021年度云南省在建国高路用材料产品质量监督抽检结果汇总表（表1至表11）

表1  2021年度云南省在建国高路用材料产品（钢筋）质量监督抽检结果

| 序号 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（t） | 抽样样本数 | 按标准GB/T 1499.2-2018判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中铁二十三局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-6标1#钢筋加工厂 | 178.99t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | Φ12（HRB400E） |
|  | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 昆楚高速试验段A1标2#钢筋加工场 | 51.12t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | Φ20（HBR400E ） |
|  | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 昆楚高速TJ-4标2#钢筋加工厂 | 16t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | Φ25（HBR400E ） |
|  | 中铁十七局集团有限公司 | 楚大高速ZCB6-TJ4标1#钢筋加工厂 | 30t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | Φ32（HRB 400E ） |
|  | 中铁二十局集团有限公司 | 楚大高速ZCB6-TJ5标1#钢筋加工厂 | 8t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | Φ16（HRB 400E ） |
|  | 中铁二十局集团有限公司 | 楚大高速ZCB6-TJ5标1#钢筋加工厂 | 23t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | Φ22（HRB 400E ） |
|  | 中铁十五局集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ标411#钢筋加工厂 | 15t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | Φ20（HRB 400E ） |
|  | 云南云岭高原山区公路工程检测有限公司 | 楚大高速ZCB1妥安互通钢筋加工厂 | 30t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | Φ32（HRB 400E ） |
|  | 中铁隧道局集团有限公司 | 勐绿高速TJ12标2#钢筋加工厂 | 16.092t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E Φ22 |
|  | 中铁八局集团有限公司 | 勐绿高速TJ9标钢筋加工厂 | 21.834t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E Φ25*9000 |
|  | 中铁七局集团有限公司 | 勐绿高速TJ4标钢筋加工场 | 9.36t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E Φ18×9000 |
|  | 云南交投公路建设第五工程有限公司 | 勐绿高速TJ1标钢筋加工厂 | 61.98t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E Φ32 |
|  | 云南交投公路建设第五工程有限公司 | 勐绿高速TJ1标钢筋加工厂 | 61.98t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E Φ28 |
|  | 中铁二局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-12标绿汁钢筋加工场 | 12t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400EΦ12 |
|  | 中铁七局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-8标梁场 | 40t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400EΦ25 |
|  | 中铁九局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-3标梁场钢筋加工场 | 24t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400EΦ25 |
|  | 中铁三局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-2标1#梁场钢筋加工场 | 5t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400EΦ20 |
|  | 中铁三局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-2标1#梁场钢筋加工场 | 2t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400EΦ16 |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段八工区钢筋加工厂 | 7t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E(Φ22) |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段四工区钢筋加工厂 | 2.6t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E(Φ22) |
|  | 河南路桥建设集团有限公司 | 弥玉高速第三合同段2工区钢筋加工场 | 35t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E(Φ28) |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段-S2分部S2分部钢筋加工场 | 35t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E(Φ25) |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段2分部2#钢筋加工厂 | 30t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E(Φ36) |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 瑞孟高速第四总承包第六项目部第四总承包6-3钢筋加工厂 | 10.728t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E Φ22 |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 瑞孟高速第四总承包第六项目部第四总承包6-3钢筋加工厂 | 11.088t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E Φ25 |
|  | 云南交投公路建设第四工程有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第九项目光荣新村3号隧道进口 | 8.046t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E Φ22 |
|  | 中交第一公局厦门工程有限公司 | 昭金高速A4标隧道出口钢筋加工场 | 55.68t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E/Φ22mm |
|  | 中交第三航务工程局有限公司 | 昭金高速标A6标梁场 | 59.72t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E Φ16mm |
|  | 中交路桥建设有限公司 | 昭金高速A7标2#钢筋加工厂 | 60t | 75cm×5根×3组 | 合格 | / | / | HRB400E/Φ20mm |

表2  2021年度云南省在建国高路用材料产品（工字钢）质量监督抽检结果

| 序号 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（t） | 抽样样本数 | 按标准GB/T 706-2016、 GB/T 28414-2012判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中铁二十五局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-3标雨花隧道出口钢筋加工厂 | 58.9t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I220*112*9.5*12.3 |
|  | 中铁十二局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-1标三分部三家村隧道出口加工厂 | 15t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I220×112×9.5× 12.3（Q235KZ） |
|  | 中铁二十局集团有限公司 | 楚大高速ZCB6-TJ5标1#钢筋加工厂 | 19t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I180*94*6.5*10.7 Q235KZ |
|  | 山东鲁桥建设有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ1-1标钢筋加工厂 | 6t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | Q235B, I180×94×6.5×10.7 |
|  | 中铁十七局集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ2标金秀山隧道进口钢筋加工厂 | / | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | Q235B, I180×94×6.5×10.7 |
|  | 河南路桥建设集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ3-4标后山隧道进口钢筋加工厂 | 6.5t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I180*94*6.5*10.7 Q235KZ |
|  | 中铁十七局集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ2标金秀山隧道进口钢筋加工厂 | 7t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I220×112×9.5×12.3（Q235KZ） |
|  | 中铁九局集团有限公司 | 勐绿高速TJ13标1号钢筋加工厂 | 9.964t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I160×88×6×9.9 |
|  | 中国中铁五局集团有限公司 | 勐绿高速TJ14标1#拌合站 | 49.820t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I180×94×6.5×10.7 |
|  | 中铁一局集团有限公司 | 勐绿高速TJ8标2#钢筋加工厂 | 34.094t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I200×100×7×11.4 |
|  | 中铁北京工程局集团有限公司 | 勐绿高速曼腊隧道进口 | 35.154t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I200×100×7×11.4 |
|  | 云南交投公路建设第五工程有限公司 | 勐绿高速泡竹箐1号隧道进口钢筋厂 | 41t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I180×94×6.5×10.7 |
|  | 中铁二局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-12标绿汁钢筋加工场 | / | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | Q235B(180×94×6.5×10.7) |
|  | 中铁二局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-11标钢筋加工场 | / | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | Q235B(160×88×6.0×9.9) |
|  | 中铁三局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-1标1#钢筋加工场 | 56t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | Q235B 200×102×9.0×11.4 |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段十二工区大村隧道进口钢筋加工厂 | 35t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I200×102×9×11.4（Q235KZ） |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段八工区钢筋加工厂 | 12t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I160×88×6×9.9（Q235KZ） |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段五工区青顶山钢筋加工厂 | 25t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I200×102×9×11.4（Q235KZ） |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段十八工区登楼山隧道出口钢筋加工厂 | 12t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I180×94×6.5×10.7（Q235KZ） |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段-S2分部S2分部钢筋加工场 | 20t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I220×112×9.5×12.3（Q235KZ） |
|  | 云南云岭桥隧科技有限公司 | 瑞孟高速第四总承包第五项目5-8钢筋加工厂 | 51.02t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I200×100×7×11.4 |
|  | 云南交投公路建设第四工程有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第九项目部光荣新村3号隧道进口 | 63.28t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I200×100×7×11.4 |
|  | 云南交投公路建设第一工程有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第八项目永董隧道进口 | 63.28t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I200×100×7×11.4 |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第六项目2号钢筋加工厂 | 57.326t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I180×94×6.5×10.7 |
|  | 中交第一公局厦门工程有限公司 | 昭金高速A4标翠屏隧道出口 | 54.835t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I160*88*6*9.9 |
|  | 中交第三航务工程局有限公司 | 昭金高速A6标隧道进口钢筋加工场 | 59.808t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I160mm |
|  | 中交第三公路工程局有限公司 | 昭金高速A9标青岗坪隧道进口钢筋加工场 | 76.5t | 60cm×2根×3组 | 合格 | / | / | I180*94*6.5*0.7 |

表3  2021年度云南省在建国高路用材料产品（钢绞线）质量监督抽检结果

| 序号 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（t） | 抽样样本数 | 按标准GB/T 5224-2014判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 昆楚高速TJ-4标2#钢筋加工厂 | 14.02t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | Ф15.2（SWRH82B） |
|  | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | 昆楚高速TJ-2标梁场 | 28t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | Ф15.2mm（1×7）钢号82B,左捻 |
|  | 中铁十二局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-1标2分部梁场加工厂 | 9t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | Ф15.2mm（1×7）82B左捻 |
|  | 中铁二十局集团有限公司 | 楚大高速ZCB6-TJ51#梁厂 | 25t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | I×7，Ф15.2mm，钢号82B |
|  | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 楚大高速试验段TJ4 梁板厂 | 6t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | I×7，Ф15.2mm |
|  | 河南路桥建设集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ3-1梁厂 | 59.5t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | I×7，Ф15.2mm，左向 |
|  | 中铁十五局集团有限公司 | 楚大高速ZCB6-TJ1渔泡江大桥仓库 | 30t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | I×7，-Ф15.2mm-1860左捻 |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 楚大高速ZCB21#梁厂 | 70t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | I×7-Ф15.2mm-1860左捻 钢号：82B |
|  | 中国中铁隧道局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-18标1#梁场 | 10t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-15.20mm-1860MPa |
|  | 中铁二局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-12标绿汁段梁场 | 12t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-15.20mm-1860MPa |
|  | 中铁四局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-6标梁场 | 30t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-15.20mm-1860MPa |
|  | 中铁九局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-3标梁场 | 20t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-15.20mm-1860MPa |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段十五工区15工区预制梁场 | 1.2m*3 | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-Ф15.20-1860 |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段5-2分部5-2梁场 | 6.9t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7标准型 -Ф15.20-1860 |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段三分部预应力梁场 | 33.07t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-Ф15.20-1860 |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段 1分部2#梁场 | 69t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-Ф15.20-1860 |
|  | 中铁隧道局集团有限公司 | 勐绿高速TJ12标2#钢筋加工厂 | 18.378t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 15.20mm |
|  | 中铁八局集团有限公司 | 勐绿高速TJ9标中心料库 | 32.649t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-15.20-1860 |
|  | 中铁北京工程局集团有限公司 | 勐绿高速TJ3标曼腊隧道进口 | 59.743t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-15.2-1860 |
|  | 云南交投公路建设第五工程有限公司 | 勐绿高速K2+340左侧边坡施工现场 | 32.64t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-15.20-1860 |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第六项目1号钢筋加工厂 | 20.3t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-12.5 |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第三项目1号梁厂 | 56t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 1×7-15.2×1860 |
|  | 中交第一公局厦门工程有限公司 | 昭金高速标A4标梁场仓库 | 58.62t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 15.20mm/1*7 |
|  | 中交第三航务工程局有限公司 | 昭金高速标A6标梁场 | 62.6t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | 15.20mm/1*7 |
|  | 中交第一航务工程局有限公司 | 昭金高速A8标1#梁场 | 60.856t | 1.2m×3根×3组 | 合格 | / | / | φ15.20 1*7标准型 |

表4  2021年度云南省在建国高路用材料产品（粗集料）质量监督抽检结果

| 序号 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JTG F40-2004、JTG F20-2015、DB53/1000-2020云南省公路工程高性能混凝土应用技术规范判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中铁二十三局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-6标1#拌合站 | 567t | 40kg×3组/30kg×3组 | 合格 | / | / | 10mm-20mm |
|  | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 昆楚高速试验段A1标2#拌合站4#仓 | 25m³ | 40kg×3组/20kg×3组 | 合格 | / | / | 5-31.5mm |
|  | 中铁十六局集团有限公司 | 昆楚高速中铁16局路面综合标昆明段团结拌合站2#仓 | 150000m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 9.5-19mm（9.5-13.2mm） |
|  | 山东鲁桥建设有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ1-33#拌合站6#仓 | 200t | 20kg×3组/11kg×3组 | 合格 | / | / | 2#料（10-20mm） |
|  | 河南路桥建设集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ3-1拌合站 | 301m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 2#料（9.5-19mm） |
|  | 河南路桥建设集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ3-41#拌合站 | 50t | 40kg×3组/13kg×3组 | 合格 | / | / | 5-20mm，（9.5-13.2） |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 楚大高速ZCB2路面沥青拌合站2#仓 | 10000m³ | 40kg×3组/13kg×3组 | 合格 | / | / | 9.5-19mm |
|  | 中铁六局集团有限公司 | 勐绿高速TJ11标1#拌合站 | 450t | 40kg×3组/14kg×3组 | 合格 | / | / | 10mm~20mm |
|  | 中铁八局集团有限公司 | 勐绿高速TJ9 1号砼拌合站 | 598t | 40kg×3组/14kg×3组 | 合格 | / | / | 5mm~31.5mm |
|  | 中铁三局集团有限公司 | 勐绿高速TJ5 2号拌合站 | 572t | 40kg×3组/14kg×3组 | 合格 | / | / | 10mm~20mm |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 勐绿高速TJ2 6号混凝土拌合站 | 379m³ | 40kg×3组/14kg×3组 | 不合格 | 压碎值 | 已整改 | 10mm~20mm |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 勐绿高速TJ1 1#拌合站 | 590t | 40kg×3组/14kg×3组 | 不合格 | 压碎值 | 已整改 | 5mm~31.5mm |
|  | 中铁一局集团有限公司 | 玉楚高速LM-5标沥青拌合站2#仓 | 2000t | 40kg×3组/10kg×3组 | 合格 | / | / | （10-15）mm |
|  | 中铁一局集团有限公司 | 玉楚高速LM-5标沥青拌合站5#仓 | 600t | 40kg×3组/10kg×3组 | 合格 | / | / | （9.5-19）mm |
|  | 中铁六局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-16标混凝土拌合站7#仓 | 500t | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | （10-20）mm |
|  | 中铁三局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-2标混凝土拌合站 | 200t | 20kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | （10-20）mm |
|  | 中铁三局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-1标混凝土拌合站 | 300t | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | （10-20）mm |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速勘察试验段A2工区俊豪拌合站 | 198m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 10-20mm |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速2-6拌合站6#拌合站 | 70m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 10-20mm |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段2#拌合站2#拌合站 | 140t | 40kg×3组/13kg×3组 | 合格 | / | / | 10-20mm |
|  | 河南路桥建设集团有限公司 | 弥玉高速第三合同段三合同段一工区拌合站 | 500t | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 10-20mm |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段-S1分部1#拌合站 | 200m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 10-20mm |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 瑞孟高速第四总承包第六项目部第四总承包6-3拌合站 | 365m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 9.5mm~19mm |
|  | 云南云岭桥隧科技有限公司 | 瑞孟高速第四总承包第五项目部第四总承包部5-8拌合站 | 385m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 9.5mm~19mm |
|  | 云南交投公路建设第一工程有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第八项目第三总承包部第八项目1号拌合站 | 386m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 9.5mm~19mm |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第五项目第三总承包部第五项目拌合站 | 400m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 9.5mm~19mm |
|  | 中交第一公局厦门工程有限公司 | 昭金高速标A4标3#拌和站 | 388m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 10-20mm |
|  | 中交第三航务工程局有限公司 | 昭金高速标A6标1#拌和站 | 612m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 10-20mm |
|  | 中交路桥建设有限公司 | 昭金高速A7标2#拌合站 | 353m³ | 40kg×3组/15kg×3组 | 合格 | / | / | 10-20mm |

表5  2021年度云南省在建国高路用材料产品（细集料）质量监督抽检结果

| 序号 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准DB53/1000-2020云南省公路工程高性能混凝土应用技术规范、JTG F40-2004判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中铁十六局集团有限公司 | 昆楚高速中铁16局路面综合标楚雄段禄丰互通立交拌合站 | 10000m³ | 20kg×3组 | 合格 | / | / | 0～5mm |
|  | 中铁二十五局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-3标1#拌合站3#线细集料仓 | 496t | 30kg×3组 | 合格 | / | / | 0～4.75mm |
|  | 中铁十二局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-1标2#拌合站4#仓 | 101m³ | 40kg×3组 | 合格 | / | / | 0～4.75mm |
|  | 中铁十七局集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ2TJ2混凝土拌合站 | 50t | 30kg×3组 | 合格 | / | / | 0-4.75mm |
|  | 河南路桥建设集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ3-41#拌合站 | 30t | 15kg×3组 | 合格 | / | / | 0-4.75mm |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 楚大高速ZCB2路面沥青拌合站4#仓 | 3000m³ | 15kg×3组 | 合格 | / | / | 0-4.75mm |
|  | 云南云岭高原山区公路工程检测有限公司 | 楚大高速ZCB11#拌合站6#仓 | 500t | 15kg×3组 | 合格 | / | / | 0-4.75mm |
|  | 中铁九局集团有限公司 | 勐绿高速TJ13标1号拌合站 | 520t | 15kg×3组 | 合格 | / | / | 0mm~5mm |
|  | 中国中铁五局集团有限公司 | 勐绿高速TJ14标1#拌合站 | 511t | 30kg×3组 | 合格 | / | / | 0mm~5mm |
|  | 中铁六局集团有限公司 | 勐绿高速TJ11标1#拌合站 | 450t | 40kg×3组 | 合格 | / | / | 0mm~5mm |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 勐绿高速TJ2标6号拌合站 | 380m³ | 40kg×3组 | 合格 | / | / | 0mm~5mm |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 勐绿高速TJ1 1#拌合站 | 485t | 20kg×3组 | 合格 | / | / | 0mm~5mm |
|  | 中国中铁隧道局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-18标混凝土拌合站 | 150m³ | 30kg×3组 | 合格 | / | / | （0-4.75)mm |
|  | 中铁一局集团有限公司 | 玉楚高速LM-5标沥青拌合站3#仓 | 700t | 40kg×3组 | 合格 | / | / | （0-4.75)mm |
|  | 中铁二局集团有限公司 | 玉楚高速LM-3标水稳拌合站 | 600t | 40kg×3组 | 合格 | / | / | （0-4.75）mm |
|  | 中铁九局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-3标混凝土拌合站 | 100t | 40kg×3组 | 合格 | / | / | （0-5）mm |
|  | 中铁三局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-2标混凝土拌合站 | 20m³ | 40kg×3组 | 不合格 | 石粉含量 | 已整改 | （0-4.75）mm |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段十三工区十三工区拌合站 | 105m³ | 40kg×3组 | 不合格 | 石粉含量 | 已整改 | 0-4.75mm |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段4号拌合站4#拌合站 | 104m³ | 30kg×3组 | 合格 | / | / | 0-4.75mm |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段四工区拌合站 | 60m³ | 30kg×3组 | 合格 | / | / | 0-4.75mm |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段1#拌合站1#拌合站 | 70t | 40kg×3组 | 合格 | / | / | 0-4.75mm |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段2分部拌合站 | 100m³ | 30kg×3组 | 合格 | / | / | 0-4.75mm |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 瑞孟高速第四总承包第六项目部TJ14标1#拌合站 | 75m³ | 40kg×3组 | 合格 | / | / | 0mm~5mm |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第七项目1号拌合站 | 450m³ | 30kg×3组 | 合格 | / | / | 0~5mm |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第六项目1号拌合站 | 335m³ | 40kg×3组 | 合格 | / | / | 0~5mm |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第五项目拌合站 | 400m³ | 15kg×3组 | 合格 | / | / | 0~5mm |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第三项目7号拌合站 | 400m³ | 15kg×3组 | 合格 | / | / | 0~5mm |
|  | 中交第一公局厦门工程有限公司 | 昭金高速标A4标3#拌和站 | 372m³ | 20kg×3组 | 合格 | / | / | 0-4.75mm |
|  | 中交路桥建设有限公司 | 昭金高速A7标2#拌合站 | 399m³ | 15kg×3组 | 合格 | / | / | 0-4.75mm |
|  | 中交第三公路工程局有限公司 | 昭金高速A9标3#拌合站 | 595t | 15kg×3组 | 合格 | / | / | 0-4.75mm |

表6  2021年度云南省在建国高路用材料产品（水泥）质量监督抽检结果

| 序号 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准GB 175-2007、JTG F20-2015判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中铁二十三局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-6标1#拌合站 | 478.7t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.052.5 |
|  | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 昆楚高速试验段A1标2#拌合站 | 40t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 42.5 |
|  | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 昆楚高速TJ-4标1#拌合站 | 228t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 52.5 |
|  | 中铁二十五局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-3标1#拌合站3#线1#罐 | 40t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 52.5 |
|  | 中铁二十五局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-3标2#拌合站2#线3#罐 | 100t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 42.5 |
|  | 中铁十二局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-1标3分部4#拌合站 | 170t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.042.5 |
|  | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 楚大高速试验段TJ4 九鼎山拌合站 | 120t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O52.5 |
|  | 中铁十七局集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ2TJ2混凝土拌合站 | 346t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.042.5 |
|  | 河南路桥建设集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ3-41#拌合站 | 116t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.042.5 |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 楚大高速ZCB21#拌合站 | 20t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.042.5 |
|  | 云南云岭高原山区公路工程检测有限公司 | 楚大高速ZCB11#拌合站 | 250t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O52.5 |
|  | 中国中铁五局集团有限公司 | 勐绿高速TJ14标1#拌合站 | 460.08t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 42.5 |
|  | 中铁北京工程局集团有限公司 | 勐绿高速TJ3 1号拌合站 | 498.2t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 42.5 |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 勐绿高速TJ2 6号混凝土拌合站 | 495t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O42.5 |
|  | 中铁十局集团第三建设有限公司 | 玉楚高速TJ-19标混凝土拌合站 | 115t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O52.5 |
|  | 中国中铁隧道局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-18标混凝土拌合站 | 100t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O42.5 |
|  | 中铁五局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-14标2#混凝土拌合站 | 195t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O52.5 |
|  | 中铁二局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-12标1#混凝土拌合站 | 350t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O42.5 |
|  | 中铁九局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-3标混凝土拌合站 | 60t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O52.5 |
|  | 中铁九局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-3标混凝土拌合站 | 58t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O42.5 |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速勘察试验段A2工区俊豪拌合站 | 110t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.042.5 |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段4号拌合站4#拌合站 | 80t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.042.5 |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段2#拌合站2#拌合站 | 424.8t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.052.5 |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段1#拌合站1#拌合站 | 100t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.052.5 |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段三分部5#拌合站 | 100t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.042.5 |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段 1分部1#拌合站 | 100t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.052.5 |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 瑞孟高速第四总承包7项目第四总承包部7-3号拌合站 | 50t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.0 42.5 |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第六项目1号拌合站 | 438.6t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 42.5 |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第五项目拌合站 | 500t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 42.5 |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第三项目7号拌合站 | 29.46t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 52.5 |
|  | 中交第一公局厦门工程有限公司 | 昭金高速标A4标3#拌和站 | 496.3t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 42.5 |
|  | 中交第二公路工程局有限公司 | 昭金高速标A5标1#拌和站 | 490t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 42.5 |
|  | 中交第三航务工程局有限公司 | 昭金高速标A6标1#拌和站 | 483.92t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 42.5 |
|  | 中交第三公路工程局有限公司 | 昭金高速A9标3#拌合站 | 478.47t | 8kg×3组 | 合格 | / | / | P.O 52.5 |

表7  2021年度云南省在建国高路用材料产品（波纹管）质量监督抽检结果

| 序号 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T 529-2016判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中铁二十三局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-6标1#梁场 | 1000m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | C-75×2.5mm |
|  | 中铁二十五局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-3标2#梁场 | 900m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | C-50 壁厚2.5mm |
|  | 中铁十二局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-1标2分部梁场加工厂 | 200m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | C-50 壁厚2.5mm |
|  | 中铁二十局集团有限公司 | 楚大高速ZCB6-TJ51#梁厂 | 2000m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | DN/75 |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 楚大高速ZCB41#梁厂 | 4800m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | C-75，壁厚2.5mm A级品 |
|  | 山东鲁桥建设有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ1-1TJ1-1-3号钢筋加工厂 | 6000m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | C-75/ 壁厚2.5mm A极品 |
|  | 中铁二局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-12标绿汁段梁场 | 1500m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | C-75 |
|  | 中铁七局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-8标梁场 | 1000m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | C-90 |
|  | 重庆锦程工程咨询有限公司 | 玉楚高速TJ-4标梁场 | 6000m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | C-60 |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段十五工区15工区预制梁场 | 2000m | 1.2m×6根×3组 | 不合格 | 局部横向荷载 | 已整改 | 75/2.5mm |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段一工区梁场 | 1500m | 1.2m×6根×3组 | 不合格 | 局部横向荷载 | 已整改 | SBG-90Y |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段5-2分部5-2梁场 | 550m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | C-75 |
|  | 中交第三航务工程局有限公司 | 昭金高速标A6标梁场 | 10000m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | ZP90Y |
|  | 中交第一航务工程局有限公司 | 昭金高速A8标1#梁场 | 10000m | 1.2m×6根×3组 | 合格 | / | / | BWG-50Y |

表8  2021年度云南省在建国高路用材料产品（减水剂）质量监督抽检结果

| 序号 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准GB 8076-2008判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中铁二十三局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-6标1#拌合站 | 49.4t | 2kg×3组 | 合格 | / | / | 缓凝型/1.0%～1.2%(1.0%) |
|  | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 昆楚高速TJ-4标1#拌合站 | 10t | 2kg×3组 | 合格 | / | / | 1.0%～1.4%（1.3%） |
|  | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 楚大高速试验段TJ4 九鼎山拌合站 | 10t | 2kg×3组 | 合格 | / | / | PCA-I / 推荐掺量（1.3%-1.5%）实际掺量1.3% |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 楚大高速ZCB41#拌合站 | 9t | 2kg×3组 | 合格 | / | / | 掺量1.0% |
|  | 中铁十五局集团有限公司 | 楚大高速ZCB6-TJ12#拌合站 | 3t | 2kg×3组 | 合格 | / | / | NW-01，掺量1.0% |
|  | 中铁七局集团有限公司 | 勐绿高速TJ4 3号拌合站 | 19.28t | 2kg×3组 | 合格 | / | / | RAWY101 |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 勐绿高速TJ2 6号混凝土拌合站 | 10.72t | 2.5kg×3组 | 合格 | / | / | CPA-R |
|  | 云南交投公路建设第五工程有限公司 | 勐绿高速TJ1 1#拌合站 | 100t | 3L×3组 | 合格 | / | / | JS缓凝型 |
|  | 中铁十局集团第三建设有限公司 | 玉楚高速TJ-19标混凝土拌合站 | 8t | 2.5L×3组 | 合格 | / | / | RK-JSS（掺量1.0%） |
|  | 中铁建工集团有限公司 | 玉楚高速TJ-15标混凝土拌合站 | 7t | 2.5kg×3组 | 合格 | / | / | RAWY101(掺量1.0%) |
|  | 中铁六局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-16标混凝土拌合站 | 8t | 2.5L×3组 | 合格 | / | / | KLPCA-R(掺量1.0%) |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速勘察试验段A2工区俊豪拌合站 | 11t | 2.5L×3组 | 合格 | / | / | （DS-J2高性能缓凝型）推荐掺量（1.5%-2.5%）实际掺量2.2% |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段2#拌合站2#拌合站 | 3t | 2.5L×3组 | 合格 | / | / | KS-A2缓凝型 掺量2.0% |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段十八工区登楼山隧道出口拌合站 | 13t | 2.5L×3组 | 合格 | / | / | HLPCA（缓凝型）/实际掺量（1.5%） |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 瑞孟高速第四总承包7项目第四总承包部7-3号拌合站 | 100t | 2.5L×3组 | 合格 | / | / | JS缓凝型1.2% |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 瑞孟高速第四总承包第六项目6-3拌合站 | 50t | 2.5L×3组 | 合格 | / | / | SF-J缓凝型1.2% |
|  | 云南交投公路建设第四工程有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第九项目1号拌合站 | 100t | 2.5L×3组 | 合格 | / | / | SA-PCH（缓凝型）1.0% |
|  | 云南交投公路建设第一工程有限公司 | 瑞孟高速第三总承包部第八项目第三总承包部第八项目8-1号拌合站 | 10t | 2.5L×3组 | 合格 | / | / | 缓凝型JL聚羧酸减水剂 |
|  | 中交第一公局厦门工程有限公司 | 昭金高速标A4标3#拌和站 | 12.31t | 3L×3组 | 合格 | / | / | KDSP聚羧酸盐高性能减水剂 |
|  | 中交第二公路工程局有限公司 | 昭金高速标A5标1#拌和站 | 10.5t | 3L×3组 | 合格 | / | / | OM-HPC标准型 |
|  | 中交第三航务工程局有限公司 | 昭金高速标A6标1#拌和站 | 49t | 3L×3组 | 合格 | / | / | CX-8 |

表9  2021年度云南省在建国高路用材料产品（速凝剂）质量监督抽检结果

| 序号 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准GB/T 35159-2017判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中铁二十五局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-3标雨花隧道右幅 | 13.2t | 2 kg×3组 | 合格 | / | / | SBL 6.0%～9.0%（7%） |
|  | 中铁二十局集团有限公司 | 楚大高速ZCB6-TJ5下关隧道进口 | 6t | 2 kg×3组 | 合格 | / | / | JA-S2，推荐掺量4%-6%（实际8.0%） |
|  | 中铁十七局集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ2TJ2混凝土拌合站 | 500kg | 2 kg×3组 | 合格 | / | / | 掺量9.0% |
|  | 中铁十五局集团有限公司 | 楚大高速ZCB6-TJ1罗家村隧道出口仓库 | 3t | 2 kg×3组 | 合格 | / | / | 推荐掺量6%-9%，实际掺量6% |
|  | 中铁隧道局集团有限公司 | 勐绿高速TJ12标2#拌合站 | 20t | 2 kg×3组 | 合格 | / | / | TW-SNW |
|  | 中铁建工集团有限公司 | 勐绿高速TJ7 江城2#隧道初支出口 | 20t | 2 kg×3组 | 合格 | / | / | ZTF-02 |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 勐绿高速TJ2 易武隧道出口 | 8t | 2 kg×3组 | 合格 | / | / | LZ-AP2 |
|  | 重庆锦程工程咨询有限公司 | 玉楚高速TJ-4标旧寨隧道出口左幅 | 8t | 2.5 kg×3组 | 合格 | / | / | 掺量（8%） |
|  | 中铁三局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-1标回龙隧道出口 | 10t | 2.5 kg×3组 | 合格 | / | / | RK-SNJ FSA-LX （掺量8%） |
|  | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 弥玉高速第二合同段五工区青顶山出口湿喷站 | 1t | 2.5 kg×3组 | 合格 | / | / | KS-A2（无碱）/推荐掺量6%-9%实际掺量（7%） |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段-S1分部山兴村隧道拌合站 | 1.2t | 2.5 kg×3组 | 合格 | / | / | JL-SNS 推荐掺量：6%-7% 实际产量：7% |
|  | 中交第一公局厦门工程有限公司 | 昭金高速A4标翠屏隧道出口 | 42.31t | 2.5 kg×3组 | 合格 | / | / | KXWJS型 |
|  | 中交第三航务工程局有限公司 | 昭金高速标A6标隧道进口 | 50t | 2.5 kg×3组 | 合格 | / | / | CX-HQ |
|  | 中交路桥建设有限公司 | 昭金高速A7标2#拌合站 | 50t | 2.5 kg×3组 | 合格 | / | / | LZ-AP2 |

表10  2021年度云南省在建国高路用材料产品（基质沥青）质量监督抽检结果

| 序号 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JTG F40-2004判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中铁十六局集团有限公司 | 昆楚高速中铁16局路面综合标楚雄段禄丰互通立交拌合站 | 150t | 6 kg×3组 | 合格 | / | / | 70号A级 |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 楚大高速ZCB2路面沥青拌合站 | 100t | 6 kg×3组 | 合格 | / | / | 70号A极品 |
|  | 中铁一局集团有限公司 | 玉楚高速LM-5标沥青拌合站 | 20t | 6 kg×3组 | 合格 | / | / | 70号A |

表11  2021年度云南省在建国高路用材料产品（锚具、夹片）质量监督抽检结果

| 序号 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准受检方提供的厂家质保书中技术要求判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中铁二十三局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-6标1#梁场 | 400套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | YJM15-5QMV. A(锚圈HRBW50～108/夹片（HRA79.5～86) |
|  | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | 昆楚高速TJ-2标梁场 | 3000套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | YJM15-5(锚环25±10HRC/夹片（79～84HRA) |
|  | 中铁十二局集团有限公司 | 昆楚高速TJ-1标第1分部物资仓库 | 100套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | YJM15-12,锚板（锥化强化）60-108HRBW(100-333HBW)/夹片（78～86HRA) |
|  | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 楚大高速ZCB41#梁厂 | 50套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | YJM15-9BG 锚具（102-226HBW）(60-99HRBW)/夹片（79.5-84HRA） |
|  | 河南路桥建设集团有限公司 | 楚大高速ZCB3-TJ3-26#梁厂 | 45套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | YJM15-9QMV.A 锚板：HRBW50-108/夹片：HRA79.5-86 |
|  | 云南交投集团公路建设有限公司 | 楚大高速ZCB21#梁厂 | 60套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | YJM15-6 锚具：120-320HBW 夹片：56-65HRC |
|  | 中铁八局集团有限公司 | 勐绿高速TJ9 钢筋加工厂 | 1444件 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | 锚板（M15-4BC） 夹片（M15 V.0） |
|  | 中铁五局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-14标1#梁场 | 80套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | YJM15-14（锚板：(60～106)HRB、夹片：(79.5～84)HRA、（59～64)HRC) |
|  | 中铁二局集团有限公司 | 玉楚高速TJ-12标绿汁段梁场 | 110套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | YJM15-4(60～106)HRB、夹片：(79.5～84)HRA、（59～64)HRC) |
|  | 河南路桥建设集团有限公司 | 弥玉高速第三合同段梁场 | 50套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | 锚具：HRB50-108，夹片：HRA79.5-86 |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段4-1分部1#梁场 | 236套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | YJM15-5（锚具60～108HRB（100-333HB）/夹片（HRA78-86） |
|  | 云南省建设投资控股有限公司 | 弥玉高速第一合同段2分部1#梁场 | 200套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | 锚具：(HRC 4-33)，夹片：HRC 57-68/(HRA 79.5-85.6) |
|  | 中交第一公局厦门工程有限公司 | 昭金高速标A4标梁场仓库 | 300套 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | YJM15-9 |
|  | 中交第一航务工程局有限公司 | 昭金高速A8标1#梁场 | 1136件 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | M15-5BG/M15V.0 |
|  | 中交第三公路工程局有限公司 | 昭金高速A9标4工区 | 47件 | 锚具3个×3组、夹具15付×3组 | 合格 | / | / | YM15-15 |